Технические характеристики.

ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

ПО БЕЗАВТОКЛАВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

Основными параметрами, характеризующими данный строительный материал, являются:

- средняя прочность на сжатие (М или В),   (кгс/см2 или МПа);

- удельная плотность (D),   (кг/м3);

- морозостойкость   (Fn, где n - кол-во циклов попеременного замораживания и оттаивания)

- долговечность изделия   (кол-во лет, приблизительно равное параметру n умноженное на 2);

- отпускная влажность   (в процентах по массе);

- текучесть смеси,   (мм);

- значение усадки при высыхании,   (мм/погонный метр или в % по массе);

- коэффициент теплопроводности материала,   (Вт/м*градус);

- требуемое сопротивление теплопередаче (R),   (см2/Вт);

- значения отклонений геометрических параметров   (мм).

1. Для стеновых зданий. Как показала практика, в зависимости от назначения кладки стен из стеновых ячеистобетонных блоков характеристики материалов (газобетона и пенобетона) могут изменяться в следующих интервалах:

| № п.п. | Характеристики. | Единица измерения. | Для несущих стен, цоколя. | Для теплоизоляционных стен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел прочности на сжатие. | кг/см2 | 25...50 | < 15 |
| 2 | Удельная плотность. | кг/м3 | 700…1200 | <600 |
| 3 | Морозостойкость. | цикл | 15…50 | < 15 |
| 4 | Коэффициент теплопроводности. | Вт/м*град | 0,18…0,24 | 0,075-0,093 |
| 5 | Сопротивление теплопередаче. | см2/Вт | 3.2…4.0 | <3.2 |
| 6 | Текучесть. | мм | 150…250 | 150-250 |
| 7 | Отпускная влажность. | %% по массе | 15…25,35 | <15 |
| 8 | Расход цемента на 1 м3 изготовленных блоков. | кг | 240…455 (ГП) | 230…240 (П) |

2. Для «монолитной заливки».  Применение ячеистых бетонов позволяет значительно упростить и удешевить кровельные и напольные работы, отказаться от сложных и дорогостоящих слоёных конструкций и системы вентиляции. Утепление крыш и полов может проводиться методом «Монолитная заливка» в два этапа. После проведения гидроизоляции, Первый этап – заливка теплоизолирующего слоя толщиной примерно 50-100 мм. Второй этап – заливка тонкого слоя стяжки толщиной примерно 20-30 мм материалом (из газобетона с высокой плотностью, пенофибробетоном, обычным раствором или бетоном и др. материалами). В соответствии с опытом проводимых работ методом «Монолитная заливка» основные характеристики неавтоклавных ячеистых смесей (газобетона и пенобетона) для этих целей могут изменяться  в следующих интервалах:

| № п.п. | Характеристики. | Единица измерения. | 1 – этап. | 2 – этап. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел прочности на сжатие. | кг/см2 | 1,5...3 | 15…63 |
| 2 | Удельная плотность. | кг/м3 | 250…300 | 600…1200 |
| 3 | Морозостойкость. | цикл | не менее 25 | 25…50 |
| 4 | Коэффициент теплопроводности | Вт/м*град | 0,075…0,095 | 0,18…0,38 |
| 5 | Расход цемента на 1 м3 Приготовленной смеси. | кг | 230…240 (П) | 330…455 (ГП) |

В приведённой таблице символы (Г) и (П) указывают -  Газобетон и Пенобетон.

Проект по технологии производства стеновых блоков из неавтоклавного ячеистого бетона выполнен в соответствии ТУ 5835-001-11856715-93, нормами технологического проектирования ОНТП 07 - 85, технологическим регламентом, разработанным ЗАО «Компания Новы Строительные Технологии». Фактическая средняя плотность и прочность ячеистого бетона должна соответствовать требуемым значениям  по ГОСТ 27005 и ГОСТ 18105. Зависит от нормируемой средней плотности и нормируемой прочности блока, указанных в заказе, и от показателей фактической однородности прочности бетона. Материалы и бетон для изготовления ячеистых бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 25485. Удельная плотность и прочность блоков выбирается с учётом этажности стены и назначение в применении блоков: для несущей части стен, для фасадной части или сердцевины стен. В таблице приведены следующие обозначения: Г – Газобетон; П – Пенобетон.

Классы (марки) бетонов по прочности на сжатие  и марки бетонов по средней плотности должны быть не ниже класса (марки) по прочности (В1.5) или (М25) и марки по средней плотности не более D1200.

Значение усадки при высыхании,  а также теплопроводность бетона блоков не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25485.

Значение отклонений геометрических параметров  и показателей внешнего вида не должны превышать предельных значений для кладки на растворе:

- по высоте +- 3-5 мм

- по длине +- 4-6 мм

повреждение углов и рёбер:

- углов (не более двух) на одном блоке глубиной: 10-15 мм

- рёбер на одном блоке общей длиной не более двукратной длины продольного ребра и глубиной: 10-15 мм

Повреждениями углов и рёбер не считают дефекты, имеющие глубину: для 1-ой категории - до 3 мм , 2-ой - до 5 мм.

Отпускная влажность ячеистых бетонов не должна превышать в %% по массе сухого блока в соответствии с ГОСТ 21520 -89.

·  25% - на основе песка

·  35% - на основе золы и других отходов золы.

Условное обозначение блоков, их маркировка, технология приёмки, методы контроля, транспортирование и хранение указаны в технических условиях , ГОСТ 21520-89.

Технические характеристики блоков контролируют в соответствии с требованиями следующих стандартов:

- прочность на сжатие - по ГОСТ 10180,

- среднюю плотность - по ГОСТ 12730Л,

- морозостойкость - по ГОСТ 25485,

- усадку при высыхании - по ГОСТ 25485,

- теплопроводность бетонов блока - по ГОСТ 25485,

- отпускную влажность - по ГОСТ 12730.2, ГОСТ 21718.

ЗАО "Компания Новые Строительные Технологии" офис: г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Высоцкого, дом 3, офис 318, телефон/факс: 8(383) 219-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail: sobe@ngs.ru, сайт: www.penobeton-n.narod.ru .